| СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ |
| --- |
| 1 | Научная организация | Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, |
| 2 | E-mail | innovation@dsu.dp.ua |
| 3 | Телефон | +38 (0562) 45-00-95; +38 (056) 776 83 79 |
| 5 | Фактический адрес | ул. Наукова, 13, г. Днепропетровск, Украина 49050 |
| 6 | Адрес интернет сайта | www.dnu.dp.ua |
| 7 | Контактное лицо / организация | Научная лаборатория «Инновационный консалтинг» |
| PROJECT SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION |
| 9 | Project name | Electrolytes for copper coating of printed circuit boards. |
| 10 | Project description/ business idea | Using electrolytes containing MIDEL additive offers a new copper coating technology without any changes in the present equipment of plating shops. |
| 11 | Innovation main points | The technology developed provides for high-level physical and mathematical properties (specific elongation of 10-12%, power boundary of 300-350 MPa); setting of shiny smooth coats on the printed circuit boards surfaces; even distribution of metal on all areas of circuits; resistance of the conducting copper layer to the cyclic thermal-shock loading. |
| PROJECT DESCRIPTION |
| 12 | Project aim/ business idea | Development of high-efficiency electrolytes with MIDEL additive to be used for copper coating of two-sided and multi-layerРазработка высокоэффективных электролитов с добавкой «МИДЕЛ», предназначенных для омеднения двухсторонних и многошаровых печатных плат |
| 13 | Application field | Сернокислый электролит с добавкой «МИДЕЛ» предназначен для омеднения двухсторонних и многошаровых печатных плат и может использоваться при их производстве на предприятиях разных отраслей промышленности. |
| 14 | Competitive advantages | No analogs in Ukraine. Provides for high-level physical and mathematical properties (specific elongation of 10-12%, power boundary of 300-350 MPa). MIDEL additive is resistant to strong-acid media and non-toxic (danger level 4). |
| 15 | Апробация | По запросу |
| ПРАВОВАЯ ОХРАНА |
| 16 | Изобретения /полезные модели / промышленные образцы / др. объекты интеллектуальной собственности | По запросу |
| 17 | Владелец и документы, которые подтверждают право собственности | По запросу |
| 18 | Сертификаты международного образца | По запросу |
| ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ |
| 19 | Стадии развития проекта, в % | По запросу |
| 20 | Календарный план по проекту (название этапа, сроки выполнения) | По запросу |
| 21 | Исполнительная команда | По запросу |
| ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРУ |
| 22 | Потребность в привлечении инвестиций для завершения разработки, тыс.грн | Продажа коммерческой информации |
| 23 | Предлагаемая доля / форма участия инвестора в проекте, % | По запросу |
| 24 | Возможные пути трансферта и сотрудничества | По запросу |
| 25 | Календарный график выхода инвестора из проекта / окупаемость проекта, лет | По запросу |
| 26 | Финансово-экономический анализ проекта | По запросу |
| 27 | Приложения | Патенты, свидетельства, копии научных статей и докладов, копии документов про апробацию и внедрение и др. |

| Ф.И.О. |  | Подпись |
| --- | --- | --- |