	
	Резюме инвестиционного проекта.

Создание производства материалов и покрытий из твердых сплавов, содержащих бор
	



	1. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

	1
	Научная организация
	Днепропетровский национальный университет  имени Олеся Гончара,

	2
	E-mail
	innovation@dsu.dp.ua

	3
	Телефон
	+38 (0562) 45-00-95; +38 (056) 776 83 79

	5
	Фактический адрес
	ул. Наукова, 13,

г. Днепропетровск, Украина

49050

	6
	Адрес интернет сайта
	www.dnu.dp.ua

	7
	Контактное лицо,  E-mail.
	Научная лаборатория «Инновационный консалтинг»

	2. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

	9
	Название проекта 
	Создание производства материалов и покрытий из твердых сплавов, содержащих бор

	10
	Описание проекта/ бизнес идеи


	На поверхности мало-, средне-. высокоуглеродистой, низько и среднелегированных марках стали формируются одно- или двухфазные боридные слои высокой т твердости (12-20 ГПа) толщиной 50-250 мкм, что повышает износостойкость при сухом трении и трении в среде абразива в 2-10 раз, жаростойкость, коррозийную стойкость в ряде сред. Упрочнению подлежат детали различной конфигурации, при необходимости применяют местную защиту участков поверхности, не подлежащих борированию.

	11
	Суть инновации
	Разработанный метод позволяет снизить продолжительность обработки в 3-4 раза, повысить пластичность твердого слоя на 20%, снизить затраты электроэнергии на 40%

	3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

	12
	Цель проекта/ бизнес идеи
	Повышение долговечности деталей и инструмента в различных областях производства

	13
	Отрасль применения 
	В металлургической. машиностроительной, пищевой, энергетической и других отраслях промышленности. 

Может быть использована для упрочнения прецизионных деталей. гибочных штампов, мерительного инструмента, деталей конвейера, форм по изготовлению огнеупорного кирпича

	14
	Конкурентные преимущества 
	1. Не имеет аналогов  Украине и мире;
2. Экологическая чистота отвечает всем санитарным норм и стандартам;
3. Экономия энергоресурсов

4. Снижение себестоимости на 20%;

5. Затраты электроэнергии на 40%;

6. Повышение динамической прочности сплавов на 20%;

7. Повышение пластических свойств твердых сплавов на 30%;

8. Экономия дорогостоящих материалов

	15
	Апробация 
	

	4. ПРАВОВАЯ ОХРАНА

	16
	Изобретения /полезные модели / промышленные образцы / др.объекты интеллектуальной собственности
	По запросу

	17
	Владелец и документы, которые подтверждают право собственности
	Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара

	18
	Сертификаты международного образца
	 По запросу 

	5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ

	19
	Стадии развития проекта, в %
	По запросу

	20
	Календарный план по проекту (название этапа, сроки выполнения)
	По запросу

	21
	Исполнительная  команда
	По запросу

	6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРУ

	22
	Потребность в привлечении инвестиций для завершения разработки, тыс.грн
	Цена продукции за одну единицу деталей весом 1 кг – 30 у.е.

	23
	Предлагаемая доля / форма участия инвестора в проекте, %
	По запросу 

	24
	Возможные пути трансферта и сотрудничества
	По запросу

	25
	Календарный график выхода инвестора из проекта / окупаемость проекта, лет
	По запросу

	26
	Финансово-экономический анализ проекта 
	Предварительная оценка затрат производства продукции: 400 тыс.у.е.

· затраты технического этапа рекультивации в зависимости от расстояния перевоза искусственных почв (3-9 км) составляют 45-95 тыс. грн. на 1 га;

· стоимость подготовки почвы составляет 845 грн/га;

· посадка 1 га леса (включая стоимость посадочного материала) – около 2600 грн;

стоимость 1 присмотра (с использованием культиваторов на тракторной тяге) – 108 грн/га

	27
	Приложения
	Патенты, свидетельства, копии научных статей и докладов, копии документов про апробацию и внедрение и др.


	Ф.И.О.
	
	Подпись




