| Назва дисципліни | 1-ф09-11 Сучасні методи дифракційних досліджень тонкоплівкових матеріалів |
| --- | --- |
| Рекомендується для галузі знань (спеціальності, освітньої програми) | 104,105,014.08,122,123,153,172 |
| Кафедра | Експериментальної фізики |
| П.І.П. НПП (за можливості) | Рябцев Сергій Іванович |
| Рівень ВО | Бакалаврат |
| Курс (на якому буде викладатись) | 4-й |
| Мова викладання | Українська |
| Вимоги до початку вивчення дисципліни | Базові знання з загальноосвітніх природничих дисциплін |
| Що буде вивчатися | теоретичні основи методів рентгенографічного та електронно-мікроскопічного дослідження тонких плівок; сучасні методи аналізу та комп’ютерної обробки результатів рентгенографічного та електронно-мікроскопічного досліджень |
| Чому це цікаво/треба вивчати | Вивчення основ методів дослідження фізичних властивостей металів і сплавів, застосовування основних методів отримання тонких плівок становить важливий елемент сучасної освіти фізиків різних напрямків і є важливою частиною сучасної природничої освіти. |
| Чому можна навчитися (результати навчання) | Засвоїти основні поняття про сучасні методи аналізу та комп’ютерної обробки результатів рентгенографічного та електронно-мікроскопічного досліджень |
| Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності) | Знання та уміння, які забезпечує курс, дозволять орієнтуватись у сучасних методах фізичних досліджень тонко плівкових матеріалів, можливість розв'язування конкретних задач різних спрямувань. |
| Інформаційне забезпечення | Необхідні книжки та статті у форматі pdf, навчальні посібники, презентації, бібліотека ДНУ, відео |
| Види навчальних занять (лекції, практичні, семінарські, лабораторні заняття тощо) | Лекції (36), практичні заняття (18). |
| Вид семестрового контролю | диф.залік |
| Максимальна кількість здобувачів | 25 |
| Мінімальна кількість здобувачів (для мовних та творчих дисциплін) |  |